Ausschreibungstext

Castello Rasenfuge

................ m² Castello-Rasenfuge-Betonsteinpflaster mit Abstandhaltern für versickerungsfähige Flächen, mit unregelmäßig gebrochenen Kanten und Ecken, nach DIN EN 1338 und TL Pflaster-StB 2006 für Pflasterdecken, Rutsch-/Gleitwiderstand SRT-Wert > 65, liefern.

Rasenfuge 30 mm, Sickerfläche ca. 25 %

Formate (Rastermaß):

Steindicke 80 mm
210 x 140 mm, DI

Ausführung:
zweischichtig aus Kern- und Vorsatzbeton, durchgefärbt

Farben:
grau
anthrazit
heidebraun
braun
erdbraun
sandfarben
flamenco
sahara
farbmix

Lieferant:
Heinrich Niemeier GmbH & Co. KG, Wellestraße 21, 49356 Diepholz

f. d. m² ............ EUR 

Summe ............ EUR