Ausschreibungstext

Compact

................ m² Compact-Betonsteinpflaster ohne Fase, nach DIN EN 1338 und TL Pflaster-StB 2006 für Pflasterdecken, Rutsch-/Gleitwiderstand SRT-Wert > 65, liefern.

Formate (Nennmaß ohne Abstandhalter):

Steindicke 80 mm
190 x 115 mm, DI
190 x 115 mm, DI, Anfangs-/Endstein
220 x 190 mm, DI, Seitenstein

Steindicke 80 mm
190 x 115 mm, DI
220 x 190 mm, DI, Seitenstein

Ausführung:
zweischichtig aus Kern- und Vorsatzbeton, durchgefärbt

Farben:
grau
anthrazit
rot
weitere Farben auf Anfrage

Lieferant:
Heinrich Niemeier GmbH & Co. KG, Wellestraße 21, 49356 Diepholz

f. d. m² ............ EUR 

Summe ............ EUR