Ausschreibungstext

Domino

................ m² Domino-Betonsteinpflaster nach DIN EN 1338 und TL Pflaster-StB 2006 für Pflasterdecken, Rutsch-/Gleitwiderstand SRT-Wert > 65, liefern.

Formate (Nennmaß ohne Abstandhalter):

Steindicke 60 mm
210 x 105 mm, DI
105 x 105 mm, DI

Steindicke 80 mm
315 x 210 mm, DIK
210 x 210 mm, DI
210 x 105 mm, DI
105 x 105 mm, DI

Bischofsmütze (Steindicke 80 mm)
280 x 110 x 100 mm, DI

Ausführung:
zweischichtig aus Kern- und Vorsatzbeton, durchgefärbt

Farben:
grau
anthrazit
flamenco
sahara

Lieferant:
Heinrich Niemeier GmbH & Co. KG, Wellestraße 21, 49356 Diepholz

f. d. m² ............ EUR 

Summe ............ EUR