Ausschreibungstext

Indian Summer Öko

................ m² Indian-Summer-Öko-Betonsteinpflaster mit Fase, wasserdurchlässig, gemäß BDB-Richtlinie für die Herstellung von wasserdurchlässigen Pflastersteinen aus haufwerksporigem Beton, liefern.

Versickerung ca. 891 Liter/ha*s

Formate (Nennmaß ohne Abstandhalter):

Steindicke 80 mm
210 x 105 mm, DI
105 x 105 mm, DI

Ausführung:
zweischichtig aus Kern- und Vorsatzbeton, durchgefärbt

Farben:
Indian Summer

Lieferant:
Heinrich Niemeier GmbH & Co. KG, Wellestraße 21, 49356 Diepholz

f. d. m² ............ EUR 

Summe ............ EUR