Ausschreibungstext

Maxima®

................ m² Maxima®-Betonsteinpflaster nach DIN EN 1338 und TL Pflaster-StB 2006 für Pflasterdecken, Rutsch-/Gleitwiderstand SRT-Wert > 65, liefern.

Formate (Nennmaß ohne Abstandhalter):

Steindicke 80 mm
225 x 113 mm, DI
225 x 113 mm, DI, ganzer Randstein
113 x 113 mm, DI, halber Randstein

Steindicke 100 mm
225 x 113 mm, DI
225 x 113 mm, DI, ganzer Randstein
113 x 113 mm, DI, halber Randstein

Fasenausbildung: ................

Ausführung:
zweischichtig aus Kern- und Vorsatzbeton, durchgefärbt

Farben:
grau
anthrazit
rot
flamenco
weitere Farben auf Anfrage

Lieferant:
Heinrich Niemeier GmbH & Co. KG, Wellestraße 21, 49356 Diepholz

f. d. m² ............ EUR 

Summe ............ EUR