Ausschreibungstext

Saphir-Platte

................ m² Saphir-Platte mit gestreamter und imprägnierter Oberfläche, mit Mini-Fase, nach DIN EN 1339 und TL Pflaster-StB 2006 für Pflasterdecken, Rutsch-/Gleitwiderstand SRT-Wert > 65, liefern.

Formate (Nennmaß ohne Abstandhalter):

Steindicke 50 mm
400 x 400 mm, DIKPU 7

Ausführung:
zweischichtig aus Kern- und Vorsatzbeton, durchgefärbt

Farben:
anthrazit-weiß-nuanciert
anthrazit-nuanciert
braun-nuanciert

Lieferant:
Heinrich Niemeier GmbH & Co. KG, Wellestraße 21, 49356 Diepholz

f. d. m² ............ EUR 

Summe ............ EUR