Ausschreibungstext

Spurbahnplatte

................ lfd. m Spurbahnplatte-Betonsteinpflaster mit Fase, nach DIN EN 1339 und TL Pflaster-StB 2006 für Pflasterdecken, Rutsch-/Gleitwiderstand SRT-Wert > 65, liefern.

Formate (Nennmaß ohne Abstandhalter):

Spurbahnplatte mini, Steindicke 100 mm
600 x 400 mm, DIKPU 7

Spurbahnplatte maxi, Steindicke 120 mm
1200 x 800 mm, DIKPU 7

Ausführung:
zweischichtig aus Kern- und Vorsatzbeton, durchgefärbt

Farben:
grau
weitere Farben auf Anfrage

Lieferant:
Heinrich Niemeier GmbH & Co. KG, Wellestraße 21, 49356 Diepholz

f. d. lfd. m ............ EUR 

Summe ............ EUR