Ausschreibungstext

Exacta

................ m² Exacta-Betonsteinpflaster mit Fase, einschließlich Halb- und Anfangssteinen, nach DIN EN 1338 und  TL Pflaster-StB 2006 für Pflasterdecken, Rutsch-/Gleitwiderstand SRT-Wert > 65, liefern.

Formate (Nennmaß ohne Abstandhalter):

Steindicke 60 mm
213 x 246 mm, DI

Steindicke 80 mm
213 x 246 mm, DI

Ausführung:
zweischichtig aus Kern- und Vorsatzbeton, durchgefärbt

Farben:
grau
anthrazit
rot
flamenco

Lieferant:
Heinrich Niemeier GmbH & Co. KG, Wellestraße 21, 49356 Diepholz

f. d. m² ............ EUR 

Summe ............ EUR