Ausschreibungstext 

Ökoregula® (DV-Öko) 

................ m² Ökoregula®-Betonsteinpflaster mit Sickeröffnungen für versickerungsfähige Flächen, mit Fase, nach DIN EN 1338 und TL Pflaster-StB 2006 für Pflasterdecken, Rutsch-/Gleitwiderstand SRT-Wert > 65, liefern. 

Sickerfläche ca. 8,29 % 

Formate (Rastermaß): 

Steindicke 80 mm 
200 x 165 mm, DI 

Steindicke 100 mm 
200 x 165 mm, DI 

Ausführung: 
zweischichtig aus Kern- und Vorsatzbeton, durchgefärbt 

Farbe: 
grau, anthrazit, rot, weitere Farben auf Anfrage 

Lieferant: 
Heinrich Niemeier GmbH & Co. KG, Uferstraße 55-61, 45881 Gelsenkirchen 
Tel. 0209 17749-0, Fax 0209 17749-29, www.h-niemeier.de 

f. d. m² ............ EUR 

Summe ............ EUR