Ausschreibungstext 

DRI-SIX 

................ m² DRI-SIX-Betonsteinpflaster mit Fase, nach DIN EN 1338 und TL Pflaster-StB 2006 für Pflasterdecken, Rutsch-/Gleitwiderstand SRT-Wert > 65, liefern. 

Formate (Nennmaß ohne Abstandhalter): 

Steindicke 80 mm 
197 x 197 mm, DI 
197 x 197 x 147 mm, DI, Randstein 
197 x 83 mm, DI, Anfangs-/Endstein 

Ausführung: 
zweischichtig aus Kern- und Vorsatzbeton, durchgefärbt 

Farben: 
anthrazit, grau, weitere Farben auf Anfrage 

Lieferant: 
Heinrich Niemeier GmbH & Co. KG, Butenpaß 21, 46414 Rhede 
Tel. 02872 8095-0, Fax 02872 8095-19, www.h-niemeier.de 

f. d. m² ............ EUR 

Summe ............ EUR