Ausschreibungstext 

Natura Ornato 

................ m² Natura-Ornato-Betonsteinpflaster ohne Fase, nach DIN EN 1338 und TL Pflaster-StB 2006 für Pflasterdecken, Rutsch-/Gleitwiderstand SRT-Wert > 65, liefern. 

Formate (Nennmaß ohne Abstandhalter): 

Steindicke 80 mm 
225 x 150, DI 
150 x 150, DI 

Ausführung: 
zweischichtig aus Kern- und Vorsatzbeton, durchgefärbt 

Farben: 
anthrazit, flamenco, arktis, aurora, isselbunt ,morano, summermix 

Lieferant: 
Heinrich Niemeier GmbH & Co. KG, Butenpaß 21, 46414 Rhede 
Tel. 02872 8095-0, Fax 02872 8095-19, www.h-niemeier.de 

f. d. m² ............ EUR 

Summe ............ EUR